## Slide 1
Volt : 20.00 kV
Mag. : x 650
Date : 2021/10/28
Pixel : 640 x 480
001
Acquisition Condition
Instrument : IT100
Volt : 20.00 kV
Current : ---
Process Time : T1
Live time : 296.42 sec.
Real Time : 300.00 sec.
DeadTime : 1.00 %
Count Rate : 84.00 CPS
Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line
Ni* 8.06 13.18 0.26 1751 0.0004987 K
Zr* 46.13 48.54 0.67 18177 0.0020140 L
In* 45.81 38.29 0.59 15153 0.0022468 L
Total 100.00 100.00